| 西华大学2024年研究生工作室定制椅分品目汇总清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目 | 图片 | 规格尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | A05010304-钢塑椅 |  | 590*460*770mm（±5mm） | 4600 | 把 | 1.坐背板（塑料）：椅座板规格410mm（±5mm）*425mm（±5mm）*48mm（±5mm）, 椅背板规格420mm（±5mm）*240mm（±5mm）*105mm（±5mm）, 采用优质真空吹塑为抗菌耐磨塑料制品，绿色环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。表面皮纹处理，坐板采用弧形加凹型设计，中部带≥70个透气孔，靠背带2条透气条，坐感舒适、透气；符合人体工程学。 2.椅架：椅架管40mm（±2mm）*20mm（±2mm）*1.5mm（±0.1mm）椭圆管，由优质金属钢材制成，喷涂。 3.靠背支撑管40mm（±2mm）*20mm（±2mm）*1.5mm（±0.1mm）椭圆管。 4.后拉换φ19mm（±2mm）*1.2mm（±0.1mm）圆管。 5.脚套：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型，采用内外塞方式，形状与脚架管匹配。 ▲6.钢塑椅应符合GB/T 32487-2016、GB/T 3325-2017标准要求：安全性能要求结构安全人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；邻苯二甲酸酯未检出；有害物质限量多溴联苯(PBB)未检出。（投标时提供由第三方检测机构出具的检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲7.坐背板（塑料）应符合GB/T 32487-2016、GB/T 20285-2006标准要求：重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；外观塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差。（投标时提供由第三方检测机构出具的检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲8.抗菌耐磨塑料制品应符合GB/T 21604-2022、GB/T 2406.1-2008、GB/T 32487-2016、GB/T 2406.2-2009标准要求：燃烧行为(氧指数)单项评价合格；外观塑料件外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无气泡、伤痕、杂质、白印，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无明显色差，表面光洁，无划 痕、毛刺、拉毛、污渍。（投标时提供由第三方检测机构出具的检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲9.优质金属钢材应符合GB/T 9978.1-2008、GB/T 3325-2017、GB/T 28907-2021标准要求：金属喷漆（塑）涂层（硬度、附着力）单项评价合格；耐火性能试样进行至60min,棉垫未被点燃，试件未出现裂缝，试件背火面未出现火焰，试件未丧失完整性。（投标时提供由第三方检测机构出具的检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） |
| 2 | A05010304-椅子 |  | 520*550*820（±5mm） | 768 | 把 | 1.背框：框架采用工程塑料全新料（PP+玻纤）。 2.面料：面料采用优质网布；座板：坐垫棉，泡棉；带扶手。 3.脚架：A3优质钢材喷漆四脚架，采用优质尼龙脚垫。 ▲4.定型泡棉应符合QB/T 2280-2016标准要求：物理力学性能（回弹率、拉伸强度）单项判定合格；甲醛释放量≤0.120mg/m²h。（投标时提供由第三方检测机构出具的检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲5.尼龙脚垫应符合GB/T 32487-2016标准要求：外观塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，应无气泡、杂质、伤痕、白印，表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差；有害物质限量（重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）单项判定合格（投标时提供由第三方检测机构出具的检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） |

西华大学2024年研究生自习及教师办公定制        椅家具综合评分法

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 |
| 详细评审 | 产品技术参数及要求 | 1、投标人或投标产品生产厂商提供采购文件对带“▲”项（共计6项）重要技术参数技术要求的证明材料，全部满足得30分，有一项不满足扣5分，扣完为止。 2、一般性技术参数（共计8项）条款以技术参数偏离表响应为准，响应得分=（供应商满足技术参数条款的数量÷技术参数条款的总数量8条）×3分。 注： ①技术参数需按照招标文件要求提供相关证明材料，否则对应技术参数条款将视为不满足（负偏离），材料均需加盖投标人公章。 | 33 | 客观 |
|  | 产品质量 | 1、投标人或投标产品生产厂商具有有效期内的《家具防火阻燃质量等级认证证书》，证书认证单元包含不限于：钢木家具、塑料家具，完全满足得6分，每有一项不满足此认证单元的扣3分，扣完为止，未提供证书或提供证书错误的此项不得分。 2、投标人或投标产品生产厂商具有有效期内的符合GB/T 35607-2017标准的《低VOCs家具产品认证证书》，证书认证单元包含不限于：金属家具、塑料家具，完全满足得6分，每有一项不满足此认证单元的扣3分，扣完为止，未提供证书或提供证书错误的此项不得分。。 3、投标人或投标产品生产厂商具有有效期内的符合GB/T35607-2017标准的《家具产品环保卫士认证证书》，证书认证单元包含不限于：金属家具、塑料家具，完全满足得6分，每有一项不满足此认证单元的扣3分，扣完为止，未提供证书或提供证书错误的此项不得分。。 注：1、投标人投标时需提供认证证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证。未按要求提供证书进行佐证的不得分。2、证书认证单元可与上述名称不一致，但评标委员会一致认定属于上述范畴的，可按相应的评分标准得分。 | 18.00 | 客观 |
|  | 样品 | 1、产品序号1（钢塑椅）一把： ①塑料部分应无裂纹，无明显变形、应无明显气泡、杂质、伤痕，无划痕，无污渍、无明显色差； ②钢架部分无尖刺、无毛刺；涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致； ③整体坐感舒适、结构稳固、无瑕疵、无异味。 注：完全满足上述“①、②、③”的得6分，每有一处不满足的扣2分，扣完为止，不满足样品要求的得0分。 注：①投标人未提供样品或样品提供错误，样品评审得0分；②样品提供错误是指：A、投标样品产品错误（不是样品清单中的样品）；B、样品规格不符；C、投标人投标样品的技术指标及参数不符合招标文件要求。 | 6.00 | 主观 |
|  | 履约能力 | 1、投标人提供2022年1月1日（含）以来每具有1个类似项目的履约经验得1分，最多得3分。 （说明：提供合同复印件和合同款项支付的银行凭证复印件加盖投标人公章，类似项目是指：项目合同中包含椅类产品的项目。） | 3.00 | 客观 |
|  | 项目实施方案 | 投标人需根据招标文件要求提供项目实施方案，方案内容包含：①项目总体组织实施方案、②生产能力保障安排；③安装进度安排、④后勤保障计划、材料运输进场方案、⑤质量控制方案、⑥维修维护方案，⑦安全管理体系与措施；⑧应急处置预案以上内容完整齐全无缺陷并实施有力的得4分，每有一项内容缺失的扣0.5分，每有一处存在缺陷扣0.25分，扣完为止，未提供不得分。 注：内容缺陷指的是：项目名称错误或项目地点错误或与采购清单描述不匹配或套用其他方案或涉及的规范及标准错误或凭空编造或逻辑漏洞或方案中内容前后不一致或人员配置与项目需求不匹配，进度安排前后不一致或与项目情况不匹配或具有不利于本项目实施的内容或以及不可能实现的夸大情形等情况。 | 4.00 | 主观 |
|  | 售后服务 | - 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于：①服务承诺；②售后维修硬件设施、维修配件来源及品质保障；③售后服务人员安排；④售后响应时间（并提供相关证明材料）；⑤质保期外服务措施；⑥售后服务机构或售后服务网点（提供清单、地址、联系人、联系电话等），以上6项内容完整，满足项目实际需求的得3分，每缺少一项内容扣0.5分，每有一项内容存在缺陷的扣0.25分，扣完为止。（缺陷指服务承诺与本项目无关；售后维修硬件设施、维修配件来源及品质保障内容有漏洞；售后服务人员安排分工职责不明确；售后响应时间项目名称错误；质保期外服务措施明显套用其他项目方案；售后服务机构或售后服务网点未提供清单、地址、联系人、联系电话） - 投标人或投标产品制造商具有符合GB/T27922-2011标准的五星级或以上的全国商品售后服务达标认证证书且认证范围至少包含：公寓家具、课桌椅、阅览椅的配送安装、维修服务、投诉处理及其相应体系。完全满足得3分，每有一项不满足此认证认证范围的扣1分，扣完为止，未提供证书或提供证书错误的此项不得分。 | 6.00 | 主观 |
| 价格分 | 价格分 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为满分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价) ×分值。 | 30.00 | 客观 |